vopselele pulbere – o alternativĂ mai puŢin riscantĂ la vopselele lichide

Tamara MORARIU

Inspecţia Muncii, Bucureşti, Str,. Matei Voievod 14, sect.2, tel/fax 302.70.69, tamara@inspectmun.ro

Abstract: Surface coating by powder paints represents the almost ideal solution of corrosion protection and finishing, thanks to its economic, ecological and health advantages.

Situated at the border of plastic materials and film-forming materials, the powder paints present a series of performances, solving a wide range of difficult problems that the conventional painting with liquid paints.

The method I+s applied in ever more domains. According to statistical data, today about 15% of the total protection coatings are by powder paints.

Several powder paint coating processes: immersion into fluidized bed application, spray application. Any of the processes can operate electrostatically.

As a result of its high performances, the powder paint coating in electrostatic field must be duly extended to the most diverse domains: car parts, electrical household appliances, consumer goods, electronics, electronics, metallic furniture, medical equipment, chemistry items, etc.

Cuvinte cheie: vopsea, pulbere, câmp electrostatic, astm, afecţiuni respiratorii

Eliminarea utilizării unei substanţe periculoase sau substituirea acesteia cu o alta mai puţin periculoasă aduce avantaje tuturor factorilor implicaţi în procesul de producţie respectiv. Eliminarea sau substituirea pot contribui la: îmbunătăţirea imediată şi pe termen lung a stării de sănătate a lucrătorilor expuşi la substanţe periculoase, reducerea poluării mediului, reducerea costurilor întreprinderii, prin:

- diminuarea absenţelor din motive de boală;

- scăderea cheltuielilor destinate măsurilor de ţinere sub control;

- reducerea costurilor pentru conformarea la legislaţia privind protecţia mediului înconjurător;

- economisirea fondurilor destinate protecţiei împotriva incendiilor şi exploziilor;

- consum mai redus dintr-un anumit produs;

- procese de lucru eficiente.

Una dintre metodele la îndemână pentru substituirea vopselelor lichide sunt vopselele pulbere. S-a apreciat drept oportună prezentarea avantajelor unei asemenea substituiri, deoarece în România funcţionează peste 200 de astfel de instalaţii.

1. Istoric

Acoperirea suprafeţelor metalice cu vopsele pulbere reprezintă soluţia aproape ideală de protecţie şi finisaj, datorită avantajelor economice, ecologice şi nu în ultimul rând riscului scăzut pentru sănătate pe care le prezintă [1].

Apărut în Franţa la începutul deceniului al 6-lea, procedeul a cunoscut o dezvoltare explozivă în deceniul al 8-lea, între anii 1982-1996. Europa este principala utilizatoare (cca. 50%), urmată de America de Nord (28%), Japonia şi Asia. Producţia de vopsele a crescut într-un ritm de ~10% pe an, ajungând în anul 2000 la ~1.000.000t [2].

Principalii producători de vopsele pulbere sunt:

- în Europa: Hoechst, Akzo, Courtoulas, Bichon, Ato-Chemie;

- în America: Ferro, Morton, O’Brien, 3M

Procedeul se impune în tot mai multe domenii: aparatură electrocasnică, repere auto (chiar şi caroserii), construcţii metalice, articole de grădină etc.  Conform datelor statistice, astăzi în lume, circa 15% din totalul acoperirilor de protecţie se realizează cu pulberi din mase plastice [3].

2. Tipuri de materiale peliculogene pulverulente

În comparaţie cu vopselele clasice lichide (grunduri, lacuri, emailuri) ai căror constituenţi sunt dispersaţi în solvenţi şi diluanţi, vopselele pulbere sunt în stare pulverulentă şi au în compoziţie polimeri termoplastici şi termoreactivi, reticulanţi, plastifianţi, agenţi tixotropici, pigmenţi şi materiale de umplutură.

Pulberile de mase plastice utilizate se clasifică în două mari categorii [4]:

- termoplastice (poliamidice, vinilice, polietilenice);

5

4

3

8

7

6

2

1

1 - dispozitiv rotire piesă; 2 - cabină aplicare pudră; 3 - instalaţie evacuare aer; 4 - filtru recuperare pudră; 5 - container pudră; 6 - rezervor-dozator pudră; 7 - panou de control; 8 - pistol electrostatic.

Figura 1.  Schema procedeului de pudrare în câmp electrostatic

- termorigide (epoxidice, epoxi-poliesterice, poliesterice, acrilice)

3. Pudrare în câmp electrostatic

Se cunosc mai multe procedee de acoperire cu vopsele pulbere, cele mai folosite fiind:

- imersia în pat fluidizat

- pudrarea prin pulverizare

Oricare procedeu poate funcţiona şi electrostatic. Aplicarea unuia sau altuia se face în funcţie de tipul şi geometria pieselor, de natura pulberilor folosite şi a performanţelor ce trebuie realizate [5].

3.1 Utilajul

Procedeul constă în depunerea prin pulverizare cu pistolul electrostatic a unui strat de vopsea pulbere sub influenţa câmpului electrostatic creat între electrodul de înaltă tensiune din capul pistolului şi piesa pusă la pământ în cabina de pudrare. Datorită forţelor electrostatice stratul de pulbere depus pe piesă prezintă o aderenţă foarte bună în timpul transportului piesei la cuptor, unde sub acţiunea căldurii au loc procese de gelifiere, coalescenţă şi reacţii chimice de reticulare în urma cărora se formează pelicule.

Pentru aplicarea pulberii în câmp electrostatic sunt necesare următoarele echipamente şi utilaje :

- pistol de pulverizare - prevăzut cu sistem de alimentare cu pulbere şi cu aer comprimat, cablu de înaltă tensiune, precum şi sistem de reglare a jetului;

- rezervor de pulbere - prevăzut cu sistem de transfer al pulberii la pistol, precum şi sistem de menţinere a pulberii în suspensie;

- sursă de înaltă tensiune, cu tensiune reglabilă între 30-90kV, care încarcă particulele de pulbere cu sarcină de semn contrar;

- cabină de pudrare, ce permite colectarea excesului de pulbere dotată cu:

- recuperator de pulbere; pulberea recuperată este amestecată cu pulbere nouă şi este reintrodusă în circuit;

- sursă de aer comprimat (0,4 - 0,6)MPa - aerul comprimat trebuie să fie uscat (instrumental) dată fiind sensibilitatea pulberilor la umiditate;

- unitate de control al înaltei tensiuni, al amperajului, al presiunii aerului, al debitului de aer în rezervor şi la pistol etc.

- cuptor pentru polimerizarea vopselei pulbere - dotat cu sistem de încălzire electric sau cu gaz.

- 3.2 Fluxul tehnologic

- Acoperirea suprafeţelor metalice cu pulberi de masă plastică presupune parcurgerea următoarelor operaţii:

- pregătirea preliminară a suportului metalic care, în funcţie de tipul geometria şi starea suprafeţei, se face prin:

  - procedee mecanice (dezoxidare, sablare, alicare);

  - procedee de conversie chimică (degresare, fosfatare, pasivare);

- aplicarea vopselei pulbere prin pulverizare cu pistolul electrostatic (v.3.3);

- reticulare, respectiv formarea peliculei într-un cuptor termoreglabil, la parametrii stabiliţi experimental în funcţie de recomandările fabricantului materialului pulverulent şi de geometria pieselor:

  - temperatura de coacere 	160…200oC

  - timp de coacere (palier)	5…30min.

- 3.3 Parametrii tehnologici

Tabelul 1

| Parametrul | Valoarea |
| --- | --- |
| Tipul pulberii | Termoreactive sau termoplastice |
| Granulaţia | 30…100m |
| Greutatea specifică | 1,3…1,6g/cm3 |
| Rezistivitatea | 2…5 x 1013cm |
| Tensiunea de ionizare | 50…60kV pentru suprafeţe întinse 20…30kV pentru zonele cave tip cuşcă Faraday |
| Polaritatea | negativă |
| Distanţă pistol – piesă | 200-300 mm |
| Umiditatea relativă | max. 60%HR |
| Temperatura mediului ambiant | 20-250C |
| Viteza aerului de ventilaţie | 0,1 - 0,2m/s |
| Debitul aerului ventilat | 2000 - 4000m3/h |
| Debitul de pudrare | 3 - 20kg/h |

3. Performanţele vopselelor pulbere

Situate la graniţă dintre materialele plastice şi peliculogene, vopselele pulbere prezintă o serie de performanţe, reprezentând rezolvarea multor probleme dificile cu care se confruntă vopsirea convenţională cu vopsele lichide [6]. Principalele avantaje ale acestui tip de produse sunt prezentate sintetic în tabelul 2.

4. Riscuri pentru sănătate

4.1 Răşinile epoxidice

Sistemele de acoperire cu vopsea pulbere de tip epoxi sau cu amestecuri de poliesteri şi răşini epoxidice au devenit din ce în ce mai frecvente în industria constructoare de maşini. Există vopsele pulbere bazate pe răşini epoxidice în aşa numitele sisteme într-un component, ceea ce înseamnă că răşinile şi agenţii de întărire sunt deja amestecate dar nu intră în reacţie la temperatura normală a camerei.

Proprietăţile alergenice ale răşinilor epoxidice cu moleculă mare sunt în general scăzute. În ciuda greutăţii medii moleculare mari, pulberile epoxidice pot conţine câteva procente de răşini cu greutate moleculară <340. Riscul unor eczeme de contact alergice în manipularea pulberilor epoxidice este mai ridicat în cazul persoanelor sensibilizate. De aceea este important ca eticheta produsului să specifice clar chiar şi existenţa unor concentraţii scăzute de substanţe alergenice, astfel încât ele să poată fi evitate de către persoanele deja sensibilizate. Riscul de alergii creşte considerabil în cazul în care pulberile epoxidice cu moleculă mare sunt manipulate sub formă dizolvată în solvenţi în cazul retuşurilor manuale, întrucât răşinile cu moleculă mică pot fi astfel eliberate, ajungând mai uşor în contact cu pielea.

Tabelul 2

| A. Pelicule cu performanţe deosebite |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspectul peliculei |  | - foarte lucioase, satinate, mate, metalizate, texturate, transparente |  |  |
| Proprietăţi fizice |  | - rezistenţă la temperatură (-30oC…+130oC) - unele reţete rezistă chiar până la 200…220oC |  |  |
| Proprietăţi chimice |  | - rezistenţă bună la acţiunea acizilor, bazelor şi solvenţilor - rezistenţă excelentă la coroziune |  |  |
| Rezistenţă la intem-perii |  | - rezistenţă excelentă la exploatarea în aer liber - pelicula îşi păstrează culoarea şi luciul |  |  |
| B. Avantaje la aplicare şi utilizare |  |  |  |  |
| Aspectul vopselei la livrare |  | - vopsea 100% solidă, fără solvent, nu necesită diluare, agitare sau reglarea viscozităţii |  |  |
| Aplicarea |  | - atât în instalaţiile automatizate cât şi în cele manuale se realizează la o singură aplicare grosimi de 25…100m |  |  |
| Stocarea |  | - durata de viaţă 1 an (cutii sau butoaie închise) |  |  |
| C. Condiţii sigure de lucru |  |  |  |  |
| Condiţii de lucru pentru muncitori |  |  | - spaţii de lucru mai curate - nu există emanaţii de solvent şi nici mirosuri - sunt necesare măsuri de protecţia muncii obişnuite |  |
| Nu există pericol de incendiu sau explozie |  |  | - risc minim de incendiu - pericol redus de explozie |  |
| D. Protejează mediul înconjurător |  |  |  |  |
| Apa | - nu sunt probleme de tratare a apelor reziduale |  |  |  |
| Aerul | - posibilele emisii de praf în atmosferă sunt eliminate prin filtrarea aerului |  |  |  |
| Solul | - nu există deşeuri pentru că pudra oprită de filtre se refoloseşte |  |  |  |
| E. Raport optim cost/ beneficiu |  |  |  |  |
| Economie de materiale |  |  |  | - randament de folosire a vopselei de până la 95…98% (în cazul vopsirii în câmp electrostatic cu sistem de recuperare a pudrei) |
| Economie de energie |  |  |  | - ~40…60% faţă de vopsirea convenţională |
| Economie de spaţiu |  |  |  | - ~30% faţă de o linie de vopsire convenţională |
| Economie de forţă de muncă |  |  |  | - ~40% faţa de vopsirea convenţională |
| Costuri mici de întreţinere |  |  |  | - ~30…40% faţă de vopsirea convenţională |

Pulberile de aditivi ca de exemplu pigmenţii, agenţii de umplutură etc., precum şi praful rezultat din şlefuirea peliculei în vederea retuşului pot cauza probleme aparatului respirator.

S-au raportat cazuri în care persoane, care au fost expuse la pulberi sau aerosoli epoxidici încălziţi la temperaturi de peste 300°C, au suferit leziuni ale pielii, în unele cazuri cu caracter permanent. Simptomele au fost strângerea pielii, arsuri şi mâncărimi. Acestea au fost agravate de expunerea la frig şi lumină, mai ales la lumina soarelui şi raze ultraviolete. Se presupune că acest tip de eczemă este cauzată de produşii de descompunere de la materialul epoxidic încins [7].

4.2 Masele plastice poliuretanice

Izocianaţii în formă prepolimerizată sunt incluşi în sisteme într-unul sau doi componenţi pentru vopsele, adezivi, pastă de etanşare şi răşini de turnare bazate pe poliuretan. Grupările de izocianaţi pot fi de asemenea stabilizate, deci temporar inactivate, în sisteme de un component durificate la temperaturi înalte. La încălzire dispar grupările blocante şi astfel grupările de izocianaţi devin libere şi pot reacţiona.

Izocianaţii implică riscuri pentru sănătate mai ales la inhalarea sub formă de vapori, pulberi sau aerosoli (ceaţă). Inhalarea poate provoca iritaţia mucoaselor, însoţită de simptome ale căilor respiratorii asemănătoare celor din astm şi bronşită, precum şi afectarea funcţiei pulmonare. Riscul unor reacţii de hipersensibilitate este ridicat. Izocianaţii pot cauza de asemenea iritaţii ale ochilor, pielii şi căilor respiratorii. Expunerea la concentraţii ridicate de izocianaţi poate provoca stări febrile cu afectarea ţesutului pulmonar. În cazul contactului repetat cu pielea izocianaţi pot provoca eczeme, şi în cazuri izolate sensibilizarea pielii.

Datorită efectului puternic iritant al izocianaţilor şi mai ales datorită riscului de afectare a funcţiei pulmonare şi de sensibilizare, valorile limită impuse pentru izocianaţi sunt scăzute. O persoană cu sensibilitate poate avea serioase probleme de sănătate chiar şi la inhalarea unor concentraţii sub valoarea maximă admisă.

De obicei, concomitent cu hipersensibilitatea la izocianaţi se dezvoltă şi o hiperreactivitate a căilor respiratorii. Hiperreactivitatea presupune o sensibilitate a individului chiar şi la mirosuri puternice, ca de ex. parfumurile, la substanţe în general iritante precum fumul de ţigară sau gazele de eşapament, sau la aerul rece. Aceasta poate influenţa şi activităţile individului din afara locului de muncă. Hiperreactivitatea poate apărea chiar şi după încetarea expunerii la izocianaţi. Expunerea la fum de ţigară poate întreţine hiperreactivitatea dobândită.

Cercetătorii au demonstrat de curând că expunerile izolate la concentraţii ridicate de izocianaţi pot presupune riscuri serioase pentru sănătate. De aceea este important să se inventarieze cu grijă etapele de lucru care implică riscuri de expunere la concentraţii mari.

Procesele în care poliuretanul este supus la temperaturi înalte, manipularea substanţelor vărsate accidental sau a reziduurilor ca urmare a unor accidente profesionale sau ale unor perturbări în producţie reprezintă exemple de situaţii în care expunerea personalului la izocianaţi trebuie prevenită prin utilizarea de echipament individual de protecţia muncii.

4.3 Masele plastice poliesterice

Agenţii de umplutură şi pigmenţii pot cauza tulburări sau îmbolnăviri. De aceea este important ca uneltele de mână pentru şlefuit, să fie prevăzute cu exhaustor. Nu au fost înregistrate modificări pulmonare cu caracter permanent provocate de expunerea la pulberi de plastic poliesteric armat.

4.4 Masele plastice acrilice

Majoritatea componentelor acrilice au efecte iritante asupra ochilor, pielii şi căilor respiratorii. Iritaţiile pot apărea în urma expunerii la aerosoli sau pulberi ale unor astfel de produse. La cei care au predispoziţie se poate declanşa astmul. Chiar şi pulberile rezultate în urma prelucrării peliculelor acrilice pot provoca efecte asemănătoare datorită resturilor de substanţă nedurificată din produsul final. Ceea ce constituie cel mai mare risc pentru sănătate este conţinutul de monomeri acrilici al produselor din mase plastice acrilice, dar şi conţinutul de oligomeri şi prepolimeri poate conduce la creşterea riscurilor.

Componentele din mase plastice acrilice sunt de regulă sensibilizante în cazul contactului cu pielea, cu alte cuvinte pot produce eczeme de contact alergice. Metacrilaţii sunt de regulă mai puţin sensibilizanţi decât acrilaţii corespunzători.

5. Măsuri de securitate

Se cunoaşte faptul că substanţele organice uscate care creează o atmosferă prăfoasă când sunt amestecate cu aerul se vor aprinde când concentraţiile substanţei şi aerului întâlnesc o scânteie cu dimensiuni corespunzătoare.

Pentru a preveni această situaţie, în sistemele de pudrare în câmp electrostatic încapsulate, se foloseşte un sistem de recirculare. Aceasta îndepărtează surplusul de pudră pulverizată şi nedepusă şi praful din cabina de vopsire printr-un sistem de absorbţie şi îl duce într-o zonă unde pudra folosită este separată de aer. Aerul este trecut apoi prin sistemul de filtrare, astfel încât aerul care părăseşte sistemul de recuperare este curat şi se poate întoarce în instalaţie.

Dacă dezvoltarea iniţială a fost determinată de criza petrolului (vopselele clasice conţin 40-60% solvenţi care se pierd prin evaporare) şi de prevederile din ce în ce mai restrictive ale legislaţiei privind protecţia mediului, vopselele pulbere îşi găsesc azi din ce în ce mai multe aplicaţii în domenii diverse datorită performanţelor peliculelor şi, nu în ultimul rând, datorită avantajelor pentru sănătatea lucrătorilor.

Referinţe:

[1] M. L. Harsch, „Cicle engineering of Panting Technologies”, INTERFINISH 96 WORLD CONGRESS, Birmingham, vol. 2, pg.11,1996.

[2] M. Cowley, „The Paint Shop in the Year 2000, INTERFINISH 96 WORLD CONGRESS, Birmingham, vol. 2, pg.1,1996.

[3] N.R.Roobol, ‚Industrial Painting”,, Hanser Gardner Publications, Cincinnati, Ohaio, pg.74-78], 1997.

[4] D. Lapps, „Galvano Organo”, nr. 657, pg.591 1995

[5] HW.D.Lehr, „Powder Coating Systems”, McGrouw-Hill, Inc., pg.13-20, 1986

[6] P.L.V.Hutchinson şi M.W.Cravens, „Plat.Surf.Finish., vol4, pg.12-15, 1997.

[7] Curs agenţi chimic al proiectului de twinnig România – Suedia RO-IB-99-CO-01